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	Pure Hydrogen
	
	
	
	

	
	Material
	Condition 
	Yeild 
Strength
	Hydrogen 
uptake 
	Repeat
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.8
	0.52
	
	

	
	
	Dry
	1
	0.63
	0.51
	

	
	
	
	1.2
	0.71
	
	

	
	N80QW
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.8
	0.55
	
	

	
	
	Wet
	1
	0.72
	0.7
	

	
	
	
	1.1
	1.3
	1
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