Tensile Strength Ratio

When the percentage of PET in all bituminous concrete mixes increases, the tensile strength ratio also increases. This suggests that PET-modified mixes are less vulnerable to moisture damage than conventional mixes.

Table 21. Tensile Strength Ratio

| Bitumen (%) | PET (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 5.0 | 90.14 | 91.59 | 93.76 | 94.89 | 95.41 | 96.28 | 97.46 |
| 5.2 | 89.28 | 90.48 | 91.89 | 93.16 | 94.58 | 95.73 | 95.92 |
| 5.4 | 88.26 | 90.12 | 92.32 | 93.45 | 94.65 | 95.96 | 96.23 |
| 5.6 | 86.94 | 87.25 | 88.56 | 90.17 | 91.35 | 91.89 | 92.03 |
| 5.8 | 85.46 | 86.24 | 86.95 | 87.58 | 88.09 | 89.43 | 90.28 |