Tensile Strength Ratio 
When the percentage of PET in all bituminous concrete mixes increases, the tensile strength ratio also increases. This suggests that PET-modified mixes are less vulnerable to moisture damage than conventional mixes.
Table 21. Tensile Strength Ratio
	Bitumen
(%)
	PET (%)

	
	0
	4
	6
	8
	10
	12
	14

	5.0
	90.14
	91.59
	93.76
	94.89
	95.41
	96.28
	97.46

	5.2
	89.28
	90.48
	91.89
	93.16
	94.58
	95.73
	95.92

	5.4
	88.26
	90.12
	92.32
	93.45
	94.65
	95.96
	96.23

	5.6
	86.94
	87.25
	88.56
	90.17
	91.35
	91.89
	92.03

	5.8
	85.46
	86.24
	86.95
	87.58
	88.09
	89.43
	90.28



